## Slide 1: Análise dos dados

## Slide 2: Tensão do ensaio
Variando a tensão do ensaio, varia a potência máxima aplicada na amostra
Pico de 12W, sem overshoot
Pico de 21W. Teve overshoot!

## Slide 3: Como regular tensão
Abrir a tampa frontal e ajustar no parafuso do trimpot rotacionando-o (o da esquerda). O trimpot da direita é a corrente limite.
Pode deixar a saída manual em 1, verificando a máxima potência do ensaio.

## Slide 4: Fim do ensaio quando não tem overshoot
Considerado o momento que a temperatura atinge o patamar

## Slide 5: Fim do ensaio quando teve overshoot
Considerado o momento que a temperatura retorna do overshoot (terminou o ciclo)

## Slide 6: Potências de estabilização com e sem a amostra
São diferentes na maioria das vezes!
Potência antes: 8.112W
Potência depois: 8.270W
Mesmo pequena, afeta muito o resultado final
Em alguns casos chega a 0.3W a diferença

## Slide 7: Potências de estabilização com e sem a amostra
Potência antes: 7,844W
Potência depois: 7,707W

## Slide 8: Procedimento do ensaio
Definir a temperatura do ensaio e valor do PID
Esperar o aquecimento e estabilização da temperatura
Começar a captura dos dados e capturar dados antes da amostra
Colocar amostra e capturar dados depois da temperatura retornar
Finalizar a captura de dados
Análise dos dados no Excel

## Slide 9: Procedimento do cálculo dos valores (Excel)
Nos ensaios foi considerada a 50% da média antes e 50% depois.
O tempo inicial foi considerado o tempo que começa a cair a temperatura.
O tempo final foi considerado de acordo com a existência de overshoot. Com ele: quando retorna do overshoot pela primeira vez. Sem ele: quando retorna para a temperatura definida pela primeira vez após o ensaio.
É calculado o tempo do ensaio e a potência média durante o ensaio e potência média antes e depois.
Fórmula usada: = (potência média do ensaio - (0,5*potência média antes do ensaio + 0,5* potência média depois do ensaio) ) ) * tempo do ensaio

## Slide 10: planilha

## Slide 11: Zinco
P: 5.68 I: 104.06 D: 26.00 Tensão:6.631 V
Temperatura ambiente: 21.0ºC
Massa: 3,246 g

## Slide 12: Zinco amostra 1
Chart: Temperatura e média móvel da potência
Teve overshoot. Energia absorvida: 376,5 J

## Slide 13: Zinco amostra 2
Chart: Temperatura e média móvel da potência
Teve overshoot. Energia absorvida: 377,6 J

## Slide 14: Zinco amostra 3
Chart: Temperatura e média móvel da potência
Teve overshoot. Energia absorvida: 394,2 J
Média dos ensaios: 382,9 J

## Slide 15
Média dos ensaios: 382,9 J
Cálculo do valor esperado teórico:
Temperatura inicial média: 20,5ºC
No intervalo:
=1785,95 cal/mol = 7472,4 J/mol = 114,29 J/g * 3,246g = 370,99 J
Valor esperado: 371,0 J
Erro relativo: (382,9-371)/371 = 0,032 = 3.2% de erro

## Slide 16: Outra fonte de dados
= 114,82 J/g = 372,7 J
Erro relativo: (382,9-372,7)/372,7 = 0,027 = 2,7% de erro

## Slide 17: E se a tensão for menor?
Amostras com 5.236V
P: 12.00 I: 119.90 D: 29.90

## Slide 18: Amostra 1b
Chart: Temperatura be média móvel da potência
Energia absorvida: 347,2 J
Ensaio ruim:
Não estava estabilizada a potência

## Slide 19: Amostra 2b
Energia absorvida: 364,5 J
Chart: Temperatura be média móvel da potência

## Slide 20: Amostra 2c
Energia absorvida: 344,5 J
Chart: Temperatura e média móvel da potência
Ensaio ruim:
Não estava estabilizada a potência

## Slide 21
Média das amostras: 352,1 J
Fonte 1: (352,1-371,0)/371,0 = -0,051 = – 5,1 % erro
Fonte 2: (352,1-372,7)/372,7 =-0,055 = – 5,5% erro
- Ensaio ruim, patamar não estável

## Slide 22: E se a tensão for maior?
P: 3.00 I: 118.00 D: 29.50 Tensão:9.482 V Temperatura ambiente: 23.61ºC
Amostra 1: 372,8 J

## Slide 23: E se a tensão for maior?
P: 3.00 I: 118.00 D: 29.50 Tensão:9.482 V Temperatura ambiente: 23.61ºC
Amostra 2: 388,1 J

## Slide 24
Média das amostras: 380,45 J
Fonte 1: (380,45-371,0)/371,0 = 0,025 = 2,5 % erro
Fonte 2: (380,4-372,7)/372,7 = 0,021 = 2,1% erro

## Slide 25: Amostra de prata
P: 5.68 I: 104.06 D: 26.00
Tensão:6.636 V
Temperatura ambiente: 21.73ºC
Massa: 8,852g

## Slide 26
Chart: Temperatura e média móvel da potência
Chart: Temperatura e média móvel da potência
Chart: Temperatura e média móvel da potência (15) para amostra de prata. Tensão: 6.66V
Amostra 1: 666,7J
Amostra 2: 610,5 j
Amostra 3: 699,7 J
Média de 648,9 J

## Slide 27
1740,8 cal/mol * 4,184 J/cal / 107,868 g/mol = 67,52 J/g * 8,852g = 597,7 J
Erro relativo = (648,9-597,7)/597,7 = 0,085 = 8,5% de erro

## Slide 28: Amostra de prata – tensão menor
P: 12.50 I: 100.00 D: 23.80
Tensão:5.233 V

## Slide 29
Amostra 1: 614,1 J
Amostra 2: 552,2 J
Amostra 3: 580,7 J
Média: 582,3 J
Erro relativo: (582,3-597,7)/597,7 = -0,0257 = -2,6% de erro
Chart: Temperatura e média móvel da potência. Amostra de prata. Tensão do ensaio: 5.233V
Chart: Temperatura e média móvel da potência para amostra de prata. Tensão 5.233V
Chart: 

## Slide 30: Amostra de chumbo (chumbada de pesca)
Somente 2 ensaios (um em cada tensão)
Média: 368,5 J
Amostra 1: Teve overshoot. Energia absorvida: 375,8 J
Amostra 2: Sem overshoot. Energia absorvida: 361,3 J

## Slide 31
1488,28 cal/mol * 4,184 J/cal / 207,2 g/mol = 30,05 J/g
30,05 J/g * 12,448g = 374,1 J
Valor obtido experimentalmente: 368,5 J
Erro relativo: (368,5-374,1)/374,1 = -0,0149 = -1,5% de erro

## Slide 32: Amostra de Alumínio
Liga 5052 (~ 96,7% de Al)
Considerado como somente alumínio
Ensaio em 300ºC
1736,26cal/mol * 4,184 J/cal / 26,98 g/mol = 269,25 J/g
Para a amostra:
Valor esperado: 269,2 J/g*1,676g = 451,3

## Slide 33
Teve overshoot.
Amostra 1: 437,3 J
Amostra 2: 419,5 J
Amostra 3: 445,3 J
Média de 434,0 J
Erro relativo: (434,0-451,3)/451,3 = -0,038 = -3,8% de erro

## Slide 34: Resumo
Amostra | Overshoot | Valor esperado | Valor obtido | Erro relativo
Zinco (6,631V) | sim | 371,0 J | 382,9 J | +3,2 %
Zinco (9,482V) | sim | 371,0 J | 380,45 J | +2,5 %
Prata 99% (6,67V) | sim | 597,7 J | 648,9 J | +8,5 %
Prata 99% (5,23V) | não | 597,7 J | 582,3 J | -2,6 %
Chumbo (chumbada) | ambos | 374,1 J | 368,5 J | -1,5%
Alumínio 5052 | sim | 451,3 J | 434,0 J | -3,8 %

## Slide 35: Sugestão de melhoria
Realizar mais testes com e sem overshoot e protocolo de medição
Ensaios para determinar tensão correta do ensaio
Implementar medida automática no software
Verificar precisão do termopar
Verificar precisão do sensor de corrente
Altura correta do termopar? Gradiente de temperatura no calorímetro?
Tamanho ideal de amostra?